ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗМЕНШЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ СПІВДОПАНТА Eu2+ В СЦИНТИЛЯЦІЙНИХ КРИСТАЛАХ CsI:Tl,Eu

1Трефілова Л. М., 2Гриппа О Ю., 2Шпилинська О.Л., 1Чиркіна М.А.

1Національний університет цивільного захисту України

2Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України

Eu2+-іони використовуються як співдопант для зниження рівня післясвічення сцинтиляційних кристалів CsI:Tl [1]. Однак наявність Eu2+-співдопанта не завжди призводить до очікуваного зниження післясвічення серійних кристалів CsI:Tl. Для встановлення причин розкиду у значеннях післясвічення були досліджені абсорбційні властивості центрів, до складу яких входять іони Eu. Досліджувані кристали CsI:Eu були вирощені методом Стокбаргера у вакуумі та у повітряній атмосфері. В якості допанта і співдопанта використовувалися сполуки EuI2, Eu2O3, і Cs2CO3, відповідно. Сумарна концентрація Eu2+ та Eu3+-іонів в кристалах визначалася методом вольтамперометрії. На Рис. 1 можна бачити, що катіон-заміщуючі Eu2+-іони, проявляються в спектрі поглинання кристалу CsI:Eu у вигляді двох широких неелементарних смуг в області 250-320 нм і 320-430 нм, що обумовлені 4f7(8S7/2)→4f65d(7Fjt2g) та 4f7(8S7/2)→4f65d(7Fjeg) переходами в Eu2+-іонах.

Рис. 1. Спектри поглинання кристалів CsI:Eu, активованих EuI2 (1,2,4) і Eu2O3 (3) з домішкою Cs2CO3 (2,4), виміряні при Т=295 К.

Встановлено, що при вирощуванні кристалів у вакуумі валентність іонів Eu залишається такою ж, як і в допантах EuI2 і Eu2O3. Однак при вирощуванні кристалів CsI:EuI2 у в кисневмісній газовій атмосфері або у вакуумі з додаванням в шихту Cs2CO3, іони Eu2+ окислюються до Eu3+, останні з яких характеризуються вкрай низькою силою осцилятора частково заборонених 4f-4f переходів, і тому не проявляються в спектрах поглинання. Отримані результати вказують на те, що причиною розкиду значень післясвічення кристалів CsI:Tl,Eu може бути неконтрольоване зменшення концентрації Eu2+-іонів за рахунок їх перетворення в Eu3+-іони в результаті хімічних реакцій за участю Eu2+-іонів і кисневмісних домішок.

[1]. C. Brecher, A. Lempicki, S.R. Miller et. al. Suppression of afterglow in CsI:Tl by codoping with Eu2+. Nucl. Instrum. Meth. A, 2006, V 558, 450–457.