УДК 621.3

В. А.  Дуреев, канд. техн. наук,  ст. преподаватель УГЗУ

А.Н.  Литвяк канд. техн. наук, доцент, УГЗУ

А.А. Савченко, курсант УГЗУ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ ПОКРЫТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОГО РАЗРУШЕНИЯ

На основании модели теплового разрушения определено тепловое состояние теплозащиты с учетом физико-химических изменений в глубине и на поверхности теплозащитного покрытия

Постановка проблемы. Необходимость в тепловой защите возникает в тех случаях, когда незащищенный конструктивный элемент под действием тепловых потоков неминуемо должен разрушиться. В качестве защиты таких элементов от тепловых потоков предлагается использовать теплозащитные материалы.

Анализ последних исследований и публикаций. Разработке моделей прогрева и теплового разрушения защитных покрытий посвящено множество работ [1 ÷ 5].  В зависимости от конкретных условий, и принятых в моделях допущений, могут быть реализованы различные методы тепловой защиты с использованием разрушающихся теплозащитных покрытий (ТЗП). Процессы, проходящие в ТЗП при нагреве, связаны с рядом физико-химических превращений отдельных составляющих материала и носят сложный характер, что требует всестороннего рассмотрения и анализа [2, 3, 5].

Постановка задачи и ее решение. Определение теплового состояния ТЗП должно быть произведено с учетом процессов, протекающих при их нагреве и дальнейшем разрушении. Оценка этих процессов, проведенная в [2, 5] позволяет поставить задачу теплового разрушения ТЗП на стационарном участке, в следующем виде.

При постоянных теплофизических свойствах, отсутствии физико-химических превращений в толще материала и на его поверхности, температурное поле в ТЗП описывается с помощью классического уравнения теплопроводности [6]:

∂Tz,τ∂τ=a∂2Tz,τ∂z2,  τ>0;  0<z<∞,      (1)

где: Т – текущая температура, К;  – длительность воздействия теплового потока, с; z – координата, м; а – коэффициент температуропроводности ТЗП, м2/с.

Выполним переход к подвижной системе координат [1, 2]:

ξ=z−Vsτ,         dξdz=1,             dξdτ=−Vs ,       		      (2)

где:  – координата в подвижной системе координат, м.

Тогда, при всех τ ≥ 0, значение ξ = 0 соответствует поверхности разрушения.

В соответствии с принятой моделью разрушения ТЗП [4], подведенный тепловой поток (ТП) расходуется на излучение нагретой поверхности, прохождение через пары разрушающегося ТЗП, поверхностные и объемные физико-химические превращения. Интенсивность распространения тепла снижается за счет вдува газообразных продуктов разрушения в пограничный слой.

С учетом сказанного, уравнение сохранения энергии (1) внутри разрушающегося ТЗП примет вид:

λd2T(ξ)dξ2+(ρc)VSdT(ξ)dξ−сgGgdT(ξ)dξ−Q=0,	(3)

где:  – коэффициент теплопроводности ТЗП, Вт/мК; (ρс) – эквивалентные плотность, кг/м3 и теплоемкость, Дж/кгК покрытия; VS – линейная скорость уноса поверхности ТЗП, м/с; сg – теплоемкость газообразных продуктов разрушения, Дж/кгК; Gg – расход газообразных продуктов разрушения, кг/м2с; Q* – объемный сток тепла, обусловленный тепловым эффектом физико-химических превращений, Вт/м3.

Граничные условия запишем в виде:

−λdTξdξ|ξ=0=АI0кЭ−(VS ρ+Gg) ГH−ε σ TS4−qВД ;       (4)

где: А – поглощательная способность поверхности; І0 – плотность ТП, Вт/м2; кЭ – коэффициент поглощения ТП в парах; Г – параметр газификации; Н – скрытая теплота разрушения ТЗП, Дж/кг;  – степень черноты;  – постоянная Стефана-Больцмана, Вт/м2К4; qВД – тепловой эффект вдува образовавшихся газов, Вт/м2; Т0 – начальная температура ТЗП, К.

Задача (3, 4) поставлена при допущении о квазистационарности процесса разрушения [2]. Для нестационарного процесса такая формулировка теплового баланса будет приводить к занижению тепловых потоков, идущих вглубь покрытия. Решение задачи (3, 4) с использованием математического пакета MAPLE, имеет вид:

Т(ξ)=Q1+M1M2M12e−M1ξ+Q1ξM1−(Q1+M1M2)e−M1d1+Q1M1d1−T0M12M12,  (5)

где:			Q1=Qλ;		M1=ρcVS−сgGgλ;

M2=AI0кЭ−(VS ρ+Gg) ГH−ε σ TS4−qВДλ;	d1=3aτ.

На рис. 1 показано сравнение теплового состояния ТЗП, рассчитанного по (5) и методикам, предложенным в [1, 2], при условии равенства скоростей уноса VS. В качестве материала покрытия использовался рефразил [1, 3], величина теплового потока І0 = 108, Вт/м2 [2, 5].

Рисунок 1– Температурное поле в ТЗП

ξ , м

Т, 0К

Т0

ТS

1 – расчет по [1]

2 – расчет по [2]

3 – расчет по (5)

Анализ температурных полей на рис.1 показывает, что при комплексном учете процессов физико-химических превращений, протекающих на поверхности и в глубине ТЗП,  расчетная глубина прогрева (кривая 3) снижается на 10÷15 %, по сравнению с теми методиками, где эти процессы не учитывались (кривые 1, 2).

В методике [1], (кривая 1), не учитывались тепловые эффекты разложения ТЗП и перенос тепла, за счет образовавшихся газов. Фильтрующиеся через пористый каркас газообразные продукты разложения, определяемые с учетом параметра газификации Г, поглощают количество тепла, пропорциональное GgdT(ξ)dξ, что учтено в задаче (3, 4) дополнительным конвективным членом. Кроме того, тепловой эффект физико-химических превращений обусловливает объемный сток тепла Q*, а интенсивность распространения тепла снижается за счет вдува газообразных продуктов разрушения qВД в пограничный слой.

В методике [2], (кривая 2), не учитываются потери ТП при прохождение через пары разрушающегося ТЗП, поглощательная способность поверхности материала А, излучение тепла нагретой поверхностью, ε σ TS4.

Выводы. Предложена модель теплового разрушения ТЗП при высокоинтенсивных тепловых потоках. Определено тепловое состояние ТЗП, при комплексном учете физико-химических превращений, протекающих на поверхности и в глубине ТЗП, в условиях стационарного теплового разрушения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Орлов Б.В., Мазинг Г.Ю. Термодинамические и баллистические основы проектирования ракетних двигателей на твердом топливе . –М.: Машиностроение, 1968. –536 с.

2. Полежаев Ю. В., Юревич Ф. Б. Тепловая защита/ Под ред. А. В. Лыкова. – М.: Энергия. –  1976. – 392 с.

3. Сендерович Р.Б., Первушин Ю.С. К определению теплофизических характеристик композиционных материалов// Инженерно-физический журнал. –1985. –№6. –С. 982 – 988.

4. Дуреев В. А., Мурин М.Н., Азимов Н.Н., Савченко А.А. Модель разрушения теплозащитных покрытий при воздействии высокоинтенсивных тепловых потоков // Проблеми пожежної безеки. Зб. наук пр. УЦЗ України Вип. 21. – Харків: УЦЗУ. – 2007. – С. 88-92.

5. Полежаев Ю.В., Фролов Г.А. Закономерность установления квазистационарного режима разрушения при одностороннем нагреве материала// ИФЖ. –1989. –№ 4.–С.533–539.

6. Лыков А.В. Тепломассообмен. – М.: Энергия, 1972.

Статья поступила в редакцию 0 .0  .200 г.