Термодинамика  фазовых взаимоотношений в системе

ZrO2 – МgO- Al2O3 – SiO2

Логвинков С.М., Скородумова О.Б., Городничева И.В.,

Бражник Д.А., Семченко Г.Д.

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»

Наиболее общие, феноменологические закономерности образования и  путей термической эволюции фаз определены термодинамическими тенденциями  к установлению равновесных состояний между компонентами синтезирующегося или находящегося в условиях эксплуатации материала. Поэтому максимальную  информацию для достоверного прогнозирования процессов изменения фазового состава и свойств материалов предоставляет  для технологов термодинамический анализ возможных взаимодействий в определенной физико-химической системе c компонентами, входящими  в состав материала. Актуальность термодинамических исследований дополняется огромной  практической значимостью и востребованностью различными отраслями  промышленности материалов системы Z-M-A-S (здесь и далее  приняты сокращения: Z - ZrO2, М- MgO, A - Al2O3, S - SiO2), охватывающей составы наиболее ответственных огнеупоров массового производства, технической керамики, специальных ситаллов.

Цель работы заключалась  в проведении точных термодинамических расчетов для реакций между стехиометрическими оксидными соединениями системы Z-M-A-S, их анализа  с выявлением закономерностей и особенностей установления равновесных состояний во всех возможных фазовых комбинациях системы, а также в сравнении результатов с исследованиями, выполненными ранее другими авторами.

Исходные термодинамические данные  сведены в табл.1. Для выполнения расчетов нами использовался метод [4] определения изменения энергии Гиббса (ΔG) при реперных температурах в интервале значений 983-1700К с применением для участвующих соединений стандартных значений энтропии (S°298), изменения энтальпии (ΔH°298)   и учитывающий соответствующие интегральные вклады за счет изменения теплоемкости соединений (Ср) в зависимости от температуры. При расчетах учитывался моноклинно-тетрагональный фазовый переход в диоксиде циркония при 1448К с энтальпией 5,94128 кДж/моль [2]. Степень  точности выполнения расчетов ограничивалась  последними значимыми  цифрами в исходных термодинамических данных (табл.1), а полученные результаты округлялись до величин, удобных для анализа и представления данных расчетов в табличной форме (табл.2). Все расчеты выполнены для нормального давления.

По результатам расчетов в субсолидусной области диаграммы состояния Z-M-A-S следует ожидать изменения ее 1тетраэдрации, связанной  с перестройкой коннод в подсистеме M-A-S [6] и установленной обратимостью твердофазных реакций №4-7 (табл.2). Оценка температуры обратимости реакции №4 дает значение 1615К, т.е. возможность сосуществования муллита с диоксидом циркония реализуется выше  1615К, что следует учитывать  в технологии электроплавленных бадделеитокорундовых огнеупоров, при получении композитов «муллит – диоксид циркония»  и в специфике синтеза технической муллито-циркониевой керамики из золь-гель прекурсоров. Наличие природных ассоциаций корунда с цирконом лишь подтверждает обратимость реакции №4 и, скорее всего, обусловлено  возможностями длительного охлаждения вулканических образований соответствующего состава.

Таблица 1 Исходные термодинамические данные

| Обозначение соединения, название | -ΔН°298, кДж/моль | Источ-ник | S°298, Дж/моль.К | Источ-ник | Ср= а+b.10-3. Т-с.105Т-2, Дж/моль.К |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | а | b | c | Ис-точ- ник |
| А, корунд | 1676,0577 | [1] | 50,92 | [1] | 115,02 | 11,8 | 35,06 | [1] |
| МА, шпинель | 2300,7816 | [3] | 80,58384 | [2] | 153,9712 | 26,7776 | 40,91952 | [2] |
| MS, клино-энстатит | 1548,9 | [1] | 67,86 | [1] | 102,7172 | 19,83216 | 26,27552 | [4] |
| M2S, форстерит | 2171,9144 | [3] | 95,14 | [1] | 149,83 | 27,36 | 35,65 | [1] |
| A3S2 , муллит | 6816,9912 | [5] | 269,57512 | [5] | 454,29872 | 66,1072 | 125,3108 | [5] |
| M2A2S5, кордиерит | 9158,3576 | [3] | 407,1032 | [5] | 601,78472 | 107,9472 | 161,5024 | [5] |
| M4A4S2, сапфирин | 11107,497 | [6] | 390,34172 | [6] | 654,23205 | 117,35512 | 175,57781 | [6] |
| М, периклаз | 601,2408 | [2] | 26,94496 | [2] | 4 8, 99464 | 3,138 | 11,7152 | [2] |
| Z (моно-клинный) | 1100,8104 | [2] | 50,71008 | [2] | 69,62176 | 7,5312 | 14,05824 | [2] |
| Z(тетра-гональный) | - | [2] | - | [2] | 74,4752 | - | - | [2] |
| ZS, циркон | 2035,0976 | [2] | 84,5168 | [2] | 131,71232 | 16,40128 | 33,80672 | [2] |

Таблица 2. Результаты расчетов

| № | Реакции | ΔGT, кДж/моль при температуре Т, К: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1000 | 1200 | 1287 | 1400 | 1448 | 1500 | 1700 |
| 1 | 2MS+Z=M2S+ZS | -3,291 | -2,780 | -2,583 | -2,343 | -2,246 | -2,395 | -3,088 |
| 2 | MS+Z=M+ZS | 19,591 | 20,653 | 21,087 | 21,705 | 21,975 | 21,992 | 22,022 |
| 3 | M2S+Z=2M+ZS | 42,473 | 44,070 | 44,752 | 45,753 | 46,195 | 46,380 | 47,133 |
| 4 | 3A+2ZS=A3S2+2Z | 29,590 | 19,551 | 15,166 | 9,446 | 7,006 | 4,809 | -3,533 |
| 5 | 2ZS+4MA=2Z+M4A4S2 | 1,640 | 22,276 | 32,848 | 46,021 | 52,137 | 59,489 | 89,466 |
| 6 | 5ZS+2MA=5Z+M2A2S5 | 38,423 | 23,777 | 17,444 | 9,241 | 5,761 | 2,462 | -9,721 |
| 7 | 8ZS+M4A4S2=8Z+2M2A2S5 | 75,206 | 25,279 | 2,641 | -17,236 | -40,614 | -55,000 | -118,766 |

Реакция №5 обратима при 983К, и выше этой температуры диоксид циркония перестает сосуществовать с сапфирином, а стабильной становится комбинация фаз  циркон- шпинель. Расчетная температура обратимости реакции №7 соответствует 1297К, выше которой диоксид циркония должен сосуществовать с кордиеритом. Однако, установлению стабильности такой комбинации фаз препятствует более высокая термодинамическая предпочтительность сосуществования циркона со шпинелью до расчетной температуры 1538 К по реакции №6, которая по сути является суммарной по отношению к реакциям №5 и №7. Ситуация с анализом термодинамической стабильности двухкомпонентных комбинаций представляется очевидной, если графически отобразить зависимости G (рис.1). Как видно из рис.1 до 1213 К (отрезок ab) наиболее термодинамически выгодно сосуществование циркона с сапфирином, устанавливаемое по реакции обратной №7 (на рис.1 обратные реакции отмечены знаком минус). От 1213 до 1538 К (отрезок bc) по реакции обратной №5 наиболее стабильна комбинация циркон-шпинеь, а выше 1538 К (отрезок cd) становится предпочтительно сосуществование диоксида циркония с кордиеритом. Рассмотренная ситуация нарушается при учете термодинамической предпочтительности сосуществования трехфазных комбинаций требуется учесть результаты ранее выполненного анализа фазовых взаимоотношений в субсолидусно области системы M-A-S [6]. Из статьи [6] учтены реакции с соответствующими номерами (для отличия от реакций в табл. 2 они отмечены звездочками), для которых значения G по модулю максимальные и которые суммарно с реакцией №7 составляют трехфазные комбинации. Как видно из рис.2, температура возможного сосуществования кордиерита с диоксидом циркония сдвигается от 1538 к 1265 К в соответствии со стабильностью трехфазной комбинации диоксид циркония-форстерит-кордиерит, следующей из графика суммарных реакций №7 и №2* (сравни точку с рис.1 и тоску е рис.2), но еще больше (примерно до 1200 К, точка f рис.2) – в соответствии со стабильностью трехфазной комбинации диоксид циркония-корунд-кордиерит, следующекй из графика суммарных реакций №7 и №5*. Таким образом, в субсолидусном строении системы Z-M-A-S должны быть  выделены четыре температурных интервала, отличных термодинамически стабильными комбинациями фаз: до 1200 К сосуществует циркон с сапфирином, от 1200 до 1615 К  изменяется триангуляция подсистемы M-A-S и устанавливается стабильная комбинация диоксида циркония с кордиеритом; от 1615 до 1659 К изменяется триангуляция подсистемы Z-A-S из-за установления стабильности комбинации фаз диоксида циркония-муллит; от 1659 до 1733 К вновь изменяется триангуляция в подсистеме M-A-S. От 1733 К до температуры плавления кордиерита (1738К) интервал составляет всего 5К и может отжельно не выделяться.

Сравнивая установленные результаты фазовых взаимоотношений с ранее известными сведениями по субсолидусному строению диаграммы состояния Z-M-A-S следует отметить отсутствие в них противоречий. В частности, обжигом композиций циркон-корунд при 1670К при 1670К устанавливалась их реакционная способность и стабильность комбинации диоксид циркония-муллит [7]. В соответствии с реакцией №4 настоящих исследований уточняется температура сосуществования диоксида циркония с муллитом не с 1670К, а  с 1538К. Стабиьлность комбинаций фаз лиоксид циркония- кордиерит а [7] также была установленва обжигом при 1670К образцов из композиции шпинель-циркон, а в соответствии с данными рис.2 и их анализом (см.выше по тексту) – кордиерит может сосуществовать с диокисдом циркония выше 1200 К. По расчетным оценкам [5] реакция №4 (таблл.2) обратима при 1556 К и сопровождается объемными изменениями +11,8%. По нашим расчетам температура обратимости реакции №4 уточнена и отвечает 1615К.

Библиографический список

1.Третьяков Ю.Д. Твердофазные реакции.- М.:Химия, 1978.- 360с.

2.Кубашевский О.Г., Олкокк С.Б. Металлургическая термохимия.- М.:Металлургия, 1982.- 392с.

3.Термические константы веществ./Справ. Под науч. Рук. В.П.Глушко.- М.:АН СССР, 1979, вып. IX .- 574с.

4.Бабушкин В.И., Матвеев Г.М., Мчедлов-Петросян О.П. Термодинамика силикатов.- М.:Стройиздавт, 1986.- 406с.

5.Бережной А.С. Многокомпонентные системы окислов.- Киев:Наукова думка, 1970.- 544с.

6.Логвинков С.М., Семченко Г.Д., Кобызева Д.А., Бабушкин В.И. Термодинамика фазовых взаимоотношений в субсолидусе MgO-Al2O3-SiO2 //Огнеупоры и техническая керамика, 2001.- №12.- С.9-15.

7. Кордюк Р.А., Гулько Н.В. К вопросу о тетраэдрации системы MgO- Al2O3-ZrO2- SiO2//ДАН СССР.- 1964.- т.154.- №5.- С.1183 – 1184.

8. Стрелов К.К., Кащеев И.Д. Теоретические основы технолошгии огнеупорных материалов.- М.:Металлургия, 1996.- 608с.

9.Ondik H.M., McMurdie. Phase diagrams for zirconium + Zirconia Systems.- The American Ceramic Society.- 1998.- 525p.