УДК 621.357

В.Д. Калугин, проф., д-р хим. наук,

М.В. Кустов, доц., к-т техн. наук,

В.В. Тютюник, с.н.с., д-р техн. наук,

Ю.И. Редькин, Л.Н. Пивень

НУГЗ Украины, г. Харьков,

О.В. Сидоренко, доц., к-т техн. наук,

ХНПУ им. Г.С. Сковороды, г. Харьков

КОРРОЗИОННО-ЕЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ РАСТВОРЕНИЕ СПЛАВОВ АЛЮМИНИЯ В РАСТВОРАХ РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ КОНТРОЛИРУЕМОГО МАССОПЕРЕНОСА

Коррозионные процессы традиционно изучаются в условиях конвективного массопереноса [1]. Ранее нами установлены эффекты значительного снижения скорости химического восстановления металлов и проведен анализ изменения кинетических и энергетических факторов электрохимических процессов в условиях гидродинамического массопереноса [2], поэтому представило интерес исследовать особенности процессов коррозии сплавов алюминия в различных режимах массопереноса реагентов и продуктов в межфазном слое.

Принципиально новые результаты кинетики коррозионно-електрохимического растворения сплавов алюминия в растоврах различной природы и технологических параметров процесса получены в условиях конвективного и гидродинамического массопереноса реагентов и продуктов в межфазном слое. Гидродинамический режим массопереноса наиболее достоверно количественно характеризует транспорт реагентов и продуктов коррозии металла в жидкой среде в транспортных каналах, обеспечивающих подачу растворов тушения, и химические процессы взаимодействия компонентов среды с материалом транспортного канала . Целью исследований являлось установление закономерностей растворения сплавов алюминия в условиях интенсивного массопереноса реагентов и продуктов в межфазном слое в широком диапазоне pH, концентраций активаторов, окислителей, ингибиторов.

Для гравиметрических исследований растворения сплавов алюминия использовали цилиндрические образцы с размерами(мм) :  d=8,0;1=110,0.Образцы погружали в рабочие растворы при заданной скорости вращения (ω = 0-1500 об\мин). Использовали реактивы квалификации  ″чда″ и ″х.ч.″.pH измеряли с помощью pH-150 МК с электродом ЭСК-10603.

Представление о коррозии сплавов в различных режимах можно составить по результатам анализа зависимостей V – pH для АД–0 (рис. 1) и АМЦ, построенных для 46 растворов различной химической природы. Результаты исследований показывают, что в конвективном режиме только в присутствии активаторов и окислителей химические взаимодействия в межфазном слое реализуются при растворении сплавов при pH  7. При pH  7, в условиях перемешивания скорость растворения обеих сплавов возрастает в 10≈30 раз.

Анализ зависимостей V – pH при более высоких pH показал, что эффектов интенсификации растворения сплавов не наблюдается в области pH щелочных сред: в области pH 7÷14 увеличение скорости растворения сплавов в гидродинамическом режиме происходит всего лишь в 0,75 – 2,0 раза (для АД–0) и в 0,70 – 2,33 раза (для АМЦ). Интегральные реакции (1-3) в общем виде можно представить следующими зависимостями с соответствующими видами контроля: а) растворы с pH 0÷7 – диффузионный контроль (V(ɷ>0)/V(ɷ=0) = 10÷30; б) растворы с pH 7÷14 – кинетический контроль за счёт комплексообразования (V(ɷ>0)/V(ɷ=0) = 0,70÷2,33).

2Al+3H2SO4=Al2SO43+3H2↑			(1)

Al+NaOH+3HOH=NaAlOH4+32H2↑ 		(2)

2Al+3CuSO4=Al2SO43+3Cu↓.				(3)

Из уравнений (1-3) следует, что скорость растворения Алюминия (VAl) контролируется особенностями выделения осадков или газообразных продуктов на поверхности металла.

Предложенные механизмы использованы для объяснения характера кинетических кривых (VAl−τ) химического растворения Al-сплавов в растворах с различными окислителями (H3O+, Cu2+), различных температурах и режимах перемешивания.

Установлено, что в условиях повышенной температуры и интенсивного массопереноса в реакционную зону (гидродинамический режим) процессы формирования осадка AlOH3↓ и его последующего растворения (NaAlOH4) ускоряются и в результате повторное образование осадка AlOH3↓ наступает раньше, чем в неперемешиваемых растворах.

Рис. 1. Зависимости V – pH для АД–0 при перемешивании – ○ и без – ● для состава раствора (моль/л): 1 – 0,1 H2SO4; 2 – 1 H2SO4; 3 – 3 H2SO4; 4 – 1 H2SO4, 0,05 NaCl; 5 – 1 H2SO4, 0,5 NaCl; 6 – 1 H2SO4, 0,5 Na2SO4; 7 – 0,1 HCl; 8 – 1 HCl; 9 – 3 HCl; 10 – 2 NaAc, 0,341  Pb(Ac)2; 11 – 0,025 NaCl, 2 NaAc; 12 – 0,025 NaCl, 2 NaAc, 0,341 Pb(Ac)2; 13 – 0,025 NaCl, 0,05 Na2S2O8, 2 NaAc; 14 – 0,025 NaCl, 0,005 Na2S2O8, 2 NaAc, 0,341 Pb(Ac)2; 15 – 0,005 NaCl, 0,005 Na2S2O8, 2 NaAc, 0,341 Pb(Ac)2; 16 – 0,3 NaOH; 17 – 1 NaOH; 18 – 3 NaOH; 19 – 2 NaAc, 1 NaOH; 20 – 0,025 NaCl, 1 NaOH; 21 – 0,025 NaCl, 0,1 Na2S2O8, 1 NaOH; 22 – 1 NaOH, 0,03 Al2O3; 23 – 1 NaOH, 0,0072 Ta2O5; 24 – 1 NaOH, 8,4 (CH2OH)2; 25 – 0,1 NaCl, 1 NaOH, 8,4 (CH2OH)2; 26 – 0,05 CuSO4; 27 – 0,1 CuSO4; 28 – 0,05 NaCl, 0,05 CuSO4; 29 – 0,1 Na2S2O8, 0,05 CuSO4; 30 – 0,05 Cu2SO4, 8,4 (CH2OH)2; 31 – 0,05 NaCl, 0,05 CuSO4, 8,4 (CH2OH)2; 32 – 0,05 NaCl, 0,1 Na2S2O8, 0,05 CuSO4; 33 – 0,05 NaCl, 0,1 Na2S2O8, 0,05 CuSO4, 0,0072 Ta2O5; 34 – 0,05 NaCl, 0,1 Na2S2O8, 0,05 CuSO4, 8,4 (CH2OH)2; 35 – 0,05 CuSO4, 0,3 NH4OH; 36 – 0,05 CuSO4, 0,6 NH4OH; 37 – 0,3 NaOH, 0,05 CuSO4, 0,6 NH4OH; 38 – 0,255 H2SO4, 0,05 CuSO4; 39 – 0,05 Cu(NO3)2; 40 – 0,05 NaCl, 0,05 Cu(NO3)2; 41 – 0,1 Na2S2O8, 0,05 Cu(NO3)2; 42 – 0,05 NaCl, 0,1 Na2S2O8, 0,05 Cu(NO3)2; 43 – 0,05 NaCl, 0,1 Na2S2O8, 0,0072 Ta2O5, 0,05 Cu(NO3)2; 44 – 0,3 NH4OH; 45 – 0,6 NH4OH; 46 – 0,3 NaOH, 0,3 NH4OH. Температура, С: 25 ± 0,5.

В системе контактного обмена (Ox−Cu2+−, L−Cl') в неперемешиваемых растворах при 18C появляется максимум, а затем – спад и последующая стабилизация (VAl−τ) – зависимости, а с повышением Ох – выход на максимум VAl с предварительным плато. В перемешиваемых растворах, при обеих температурах (14 и 18C) наблюдается max на (VAl−τ) – кривых (в области τ=5−12 мин) с последующим плавным спадом на кинетических зависимостях. Предложено объяснение факта наличия максимумов на (VAl−τ) – кривых и последующего спада VAl для случая гидродинамического режима для кислых и щелочных сред.

Установленный факт независимости спада VAl от степени выработки Ох позволяет предположить, что в гидродинамическом режиме, по-видимому, окисление металла происходит по комбинированному механизму, в котором анионы Cl− задействованы в активационно-окислительном процессе – с участием Cu2+ – ионов.

В результате выполнения экспериментальных исследований установлен достаточно сложный характер кинетических зависимостей процесса растворения Al  в растворах с различными окислителями и лигандами, в условиях изменения технологических параметров процесса. Показано, что особенности кинетических зависимостей растворения Al в различных средах в зависимости от времени опыта, температуры и использования гидродинамического режима (VAl−τ, VAl−t, VAl−ω) связаны с образованием межфазных слоев различной физико-химической природы, их последующим упрочнением или частичным или полным разрушением.

Установлено, что эти процессы во времени могут протекать периодически и полностью определяются условиями гидродинамического массопереноса реагентов и продуктов в межфазном слое.

ЛИТЕРАТУРА

1. Грицан Д.Н. Влияние природы аниона и рН на контактный обмен в системе алюминиевый сплав-соль свинца (II) / Д.Н. Грицан, В.Д. Калугин, Н.С. Опалева, Е.Б. Переверзева // Вестник Харьк. гос. ун-та. – № 242. – Харьков. – 1983. – С. 18 – 23.

2. Калугин В.Д., Бешенцева О.А. Анализ кинетических и энергетических факторов при восстановлении металлов в гидродинамическом режиме // Укр. хім. журнал. – Т.75. - №1-2. – 2009. – С.33-37.